УДК 620.1

АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ СИНТЕГРАНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Марина Александровна Голофеева, ассистент Одесского национального политехнического университета

М.А. Голофеева. В статье рассмотрены методы исследования параметров качества изделий из синтеграна. Отмечено, что для прогнозирования их свойств и диагностики состояния существующие методы являются недостаточно эффективными. Предложен метод исследования, основанный на зависимости угла преломления ультразвукового луча от упругости и особенностей строения синтеграна.

Ключевые слова: синтегран, акустические методы исследования, преломление уз луча.

М.О. Голофєєва. В статті розглянуті методи дослідження параметрів якості виробів із синтеграну. Зазначено, що для прогнозування їхніх властивостей та діагностики стану методи, які існують сьогодні, недостатньо ефективні. Описаний метод дослідження, що базується на залежності кута переломлення уз хвилі від пружності та особливостей будови матеріалу.

M.A. Golofeeva. The article describes the methods of research quality parameters of products from sintegran. It is noted that for the prediction of their properties and diagnostics of the existing methods are not effective enough. We propose a method of research, based on the angle of refraction the ultrasound beam depends on the structural features of sintegran.

Одним из перспективных направлений развития машиностроения является использование новых композиционных материалов с высокими физико-механическими свойствами. Одним из таких материалов является синтегран – высоконаполненный композиционный материал на основе эпоксидного связующего, наполнителей в виде щебня трех-четырех фракций и мелкодисперсного порошка из высокопрочных гранитов. Необходимые свойства этого материала получают путем формирования сложной развитой структуры. Это предполагает введение обоснованных технологий изготовления изделий с неотъемлемыми элементами прогнозирования их свойств и диагностики состояния. Для решения этих задач существующие методы контроля являются недостаточно эффективными благодаря сложной структуре композита и поэтому требуют определенных доработок [1].

Широкое распространение в качестве методов исследования свойств и диагностики состояния полимерных композиционных материалов получили акустические методы исследования. Они отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, такими как пороговая чувствительность, разрешающая способность, точность определения контура дефекта, кривизна контролируемой поверхности и пр. Благодаря тому, что акустические поля в композитах формируются под воздействием большого количества факторов, они имеют сложный и своеобразный характер для каждого вида материала.

Во время получения информации о свойствах материала по результатам акустических измерений необходимо определить комплекс акустических характеристик материала, описывающих его состояние с необходимой точностью, а также выявить связь этих характеристик с исследуемыми параметрами материала. В качестве такой акустической характеристики мы предлагаем использовать зависимость угла преломления ультразвукового луча от упругости и особенностей строения синтеграна.

При косом падении волны относительно плоской границы сред отраженная волна распространяется в соответствии с законом геометрической оптики, согласно которому угол отражения αотр равен углу падения α (оба угла отсчитываются от перпендикуляра к границе сред).

α

β

αотр

Падающая волна

Отраженная волна

Преломленная волна

Среда 1, С1, р1

Среда 2, С2, р2

Рисунок 1 – Отражение и преломление ультразвуковых волн на границе сред

При равенстве скоростей звука в средах (С1 = С2) прошедшая волна не меняет своего направления относительно падающего луча, т.е. углы α и β равны друг другу.

Если скорости звука в средах не равны (С1 ≠ С2), то имеет место преломление волны. Углы падения α и преломления β связаны между собой известным соотношением Снелля:

sinβsinα=C2C1                                                 (1)

При С2 < С1 угол β меньше угла α. При С2 > С1 угол β больше угла α.

Поскольку в качестве первой среды будет использован стандартный образец с заранее известными акустическими характеристиками, то скорость распространения ультразвуковой волны в ней С1 будет известна. Что касется скорости распространения ультразвуковой волны в контролируемой среде, т.е. в синтегране, то ее можно рассчитать по формуле, приведенной в работе [2].

C2=E2ρ1+ν                                           (2),

где C2 – скорость распространения поперечной волны в синтегране, м/с;

Е – модуль упругости синтеграна, Н/м2;

ρ – плотность синтеграна, кг/м2,

ν – коэффициент Пуассона.

После подстановки формулы (2) в формулу (1), получим следующее:

sinβsinα=E2ρ1+νC1                                         (3),

Тогда:

sinβ=sinα⋅E2ρ1+νC1                                               (4).

α

Источник УЗ волн

Приемник УЗ волн

Стандартный образец

Контролируемый объект

h

l

S

β

Рисунок 2 – Схема сквозного ультразвукового прозвучивания

На рисунке 2 приведена схема сквозного ультразвукового прозвучивания. Источник ультразвукового сигнала при контроле изделия из синтеграна является неподвижным, а приемник перемещается вдоль объекта. Тогда l – расстояние от перпендикуляра к границе раздела сред в точке падения ультразвукового луча до точки падения уз луча на нижнюю границу контролируемого объекта (длина пути приемника уз волны); h – толщина изделия; S – траектория распространения ультразвуковой волны. Из рисунка видно, что

sinβ=lS                                                      (5).

Подставив формулу (5) в (4), получим следующее:

lS=sinα⋅E2ρ1+νC1                                       (6).

По теореме Пифагора:

S=h2+l2                                              (7).

Тогда уравнение (6) приобретает вид:

lh2+l2=sinα⋅E2ρ1+νC1                                   (8).

После определенных преобразований получаем следующую зависимость длины пути приемника от физико-механических свойств синтеграна, по которым косвенно можно говорить и об особенностях структуры материала, а, следовательно, судить о параметрах качества изделий из него.

lсквоз.пр=h⋅sinαE2ρ1+νC12−sin2αE2ρ1+ν                                      (9)

Из рисунка 3 видно, что длина пути приемника ультразвукового сигнала l при поверхностном прозвучивании в два раза больше, чем при сквозном, т.е.:

lпов.пр.=2⋅h⋅sinαE2ρ1+νC12−sin2αE2ρ1+ν                                      (10)

α

Источник УЗ волн

Приемник УЗ волн

Стандартный образец

Контролируемый объект

h

l

S

β

βпад

βотр

Рисунок 3 – Схема поверхностного ультразвукового прозвучивания

Таким образом, в ходе работы были получены зависимости угла преломления ультразвукового луча, а также длинны пути приемника ультразвукового сигнала от упругости и особенностей строения синтеграна при сквозном и поверхностном прозвучивании, позволяющие сделать вывод о параметрах качества изделий из исследуемого материала.

Литература:

- Ю.Г. Безимянний. Акустичний контроль матеріалів з розвинутою мезоструктурою // Фізико-хімічна механіка матеріалів – 2007. -№4. – с 53-65.

- Оссама Мохамед Ерфан Ахмед. Снижение виброактивности корпусных деталей металлорежущих станков путем применения композиционных материалов (синтеграна): Дис. … канд. техн. Наук. Москва. 2004. – 164 с.